- Статья (Доклад)/Технические науки - Технологии материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

- УДК 677.016.1/.6

- Кобищан А.Д.

- ВПЛИВ ХІМІЧНОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ ЛЛЯНИХ ТКАНИН НА ЇХ ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ

- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

В статті наведено результати досліджень гігієнічних властивостей лляних тканин. Розглянуто вплив нових запропонованих рецептур для пом’якшення лляних тканин на їх гігроскопічність.

Ключові слова: лляні тканини, гігроскопічність, пом’якшення.

Вступ. Вивчати властивості матеріалів, що забезпечують комфортність одягу, почали лише наприкінці XIX століття. Перші експериментальні методи впроваджено в практику досліджень в Росії А.П. Доброславіним - засновником кафедри гігієни Санкт-Петербурзької Військово-Медичної академії. В Україні питанням вивчення, оцінювання та систематизації споживних властивостей текстильних матеріалів приділено увагу такими провідними фахівцями в галузі текстильного матеріалознавства та товарознавства, як Склянніков В.П., Соловйов А.М. та Кукін Г.М., Діаніч М.М., Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. та інші.

Актуальність вивчення гігієнічних властивостей тканин зростає і сьогодні. Це зумовлено розвитком текстильних технологій; появою нових видів волокон, ниток та полотен з них; вдосконаленням  спеціальних видів обробок тканин; розширенням асортименту текстильних матеріалів та зміною умов їх експлуатації, підвищенням вимог споживачів до комфортності одягу.

Гігієнічність одягу зумовлюється в першу чергу фізичними властивостями матеріалу, основними показниками яких є гігроскопічність, здатність намокати, водотривкість, повітропроникність, паропроникність, теплозахисні властивості, пилоємність і пилопроникність. Для чистолляних білизняних та костюмно-платтяних тканин найбільш значимими є гігроскопічність та повітропроникність, оскільки це переважно тканини літнього асортименту.

Гігроскопічність тканин залежить від здатності волокон сорбувати пари води в середовищі високої вологості і десорбувати їх у сухому середовищі [1]. Найкращу гігроскопічність мають лляні і бавовняні тканини, а також тканини з штучного і натурального шовку.

Швидкість поглинання і віддачі вологи залежить не лише від гігроскопічності волокон, але і від структури тканини. Чим щільніше і товщі тканини, тим повільніше вони вбирають і віддають вологу і тим краще забезпечують постійність вологості і тепла повітряного прошарку між одягом і тілом людини. Окрім того, гігроскопічність може суттєво змінюватись в результаті заключних обробок тканин (апретування, пом’якшення та ін..) [2].

Метою даної статті є аналіз впливу запропонованих нових рецептур для пом’якшення лляних тканин на їх гігроскопічність.

Об’єктом дослідження обрано чистолляні тканини полотняного переплетення, виготовлені з лляної пряжі мокрого прядіння лінійної густини по основі та утоку 21,7 текс (зразки відповідно № Б1 та № Б2). Далі базові зразки піддавались хімічному пом’якшенню. При цьому зразки на основі базової тканини № Б1 оброблено різними концентраціями одного пом’якшувача – розчину метилового ефіру рослинного масла з додаванням неонолу (зразки відповідно № К1 - 5 %, № К2 - 10 %, № К3 - 20 %, № К4 - 30 %, № К5 - 40 %), а зразки на основі базової тканини № Б2 оброблено різними видами пом’якшувачів (зразки відповідно № М1 - розчин метилового ефіру рослинного масла з додаванням неонолу, № М2 - пропинол Б-400 з додаванням неонолу (40%); № М3 - поліетилен-емульсія; № М4 - стеарокс-6).

Досліджено зміну гігроскопічності та вологовіддачі внаслідок прогресивних способів хімічного пом’якшення чистолляних тканин (табл. 1) В таблиці представлено результати визначення гігієнічних властивостей базових тканин та зразків з хімічним пом’якшенням. Результати демонструють суттєве збільшення фізичних показників оброблених тканин в порівнянні з базовими.

Таблиця 1

Гігієнічні властивості лляних тканин

| Шифр тканини | Гігроскопічність,Н, % | Вологовіддача,Во, % |
| --- | --- | --- |
| Б1 | 11,3 | 37 |
| К1 | 15,4 | 38 |
| К2 | 14,7 | 37 |
| К3 | 14,5 | 36,5 |
| К4 | 12,3 | 34 |
| К5 | 15,0 | 37 |
| Б2 | 13,5 | 38 |
| М1 | 9,6 | 36 |
| М2 | 10,1 | 37 |
| М3 | 15,3 | 41 |
| М4 | 16,0 | 41 |

На фоні вищих гігієнічних властивостей пом’якшених тканин в порівнянні з базовими, слід відмітити різний вплив пом’якшувальних розчинів залежно від виду та концентрації останніх (рис.1). Так, найменше значення гігроскопічності зафіксовано для тканин, оброблених розчином метилового ефіру рослинного масла з додаванням неонолу при концентрації останнього 30 г/л: для зразка № К4 підвищення гігроскопічності в порівнянні з базовим склало лише 1 %; дія цього ж препарату в даній концентрації на зразок № М1 призвела до значного зменшення гігроскопічності в порівнянні з базовим зразком - на 3,9%.

Рис. 1. Вплив концентрації помякшувача на гігроскопічність тканин

Щодо видів помякшувачів, то за результатами досліджень високі значення гігроскопічності та вологовіддачі забезпечують розчини поліетилен-емульсії та стеарокс-6 (підвищення гігроскопічності на 1,8% та на 2,5% для зразків № М3 та № М4 відповідно) (рис.2).

Рис. 2. Вплив виду помякшувача на гігієнічні властивості тканин

Позитивний вплив помякшувачів на гігроскопічність текстильних матеріалів пояснюється комплексною дією цих препаратів, які містять у своєму складі достатню кількість поверхнево-активних речовин (ПАР), що забезпечують підвищення змочуваності волокон і, як наслідок, збільшення гігроскопічності.

Висновки:

вологовіддача чистолляних тканин є достатньо високою (35-40%) і збільшується після хімічного пом’якшення на 1-4%;

в ході хімічного пом’якшення гігроскопічність лляних тканин збільшується в середньому на 1-4%.

Література:

- Г.Ф.Пугачевський, Б.Д. Семак. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І. Текстильне товарознавство. Підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1999. – 595 с.

- Поліщук С.О. Сучасні технології остаточної обробки текстильних матеріалів, що забезпечують їх конкурентоспроможність / Поліщук С.О., Семак Б.Д., Ксенжук Н.І., Барановський В.І. - Легка промисловість. - № 1. – 2003. –С.56-57.