УДК 620.2

ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА НОВЫХ КОЖЕПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Л. Н. Губа

ВУЗ Укоопсоюза «ПУЭТ», г. Полтава

В статье рассматривается рынок и качество современных кожевенных материалов для одежды костюмно-плательного назначения. Отражены результаты проведенных экспериментальных исследований с определением физико-механических показателей качества. С помощью функции желательности определены комплексные показатели качества исследуемых материалов.

За последние годы в Украине наблюдается стабилизация в отрасли легкой промышленности. Возросло производство продукции в текстильной, швейной, кожевенной, меховой и обувной промышленностях, начался процесс поддержки данной отрасли государством. Но все еще остаются финансовые проблемы и проблемы с обеспечением отрасли сельскохозяйственным сырьем, последняя из которых в мировой практике эффективно решается путем применения химических и синтетических материалов.

В Украине не так давно на рынке материалов для одежды появились новые кожеподобные материалы. Если раньше похожие материалы можно было идентифицировать, как искусственную кожу, то сегодня они объединили в себе некоторые из свойств натуральной кожи, искусственных кож и трикотажных полотен. Т.е., по внешнему виду они напоминают натуральную кожу, по своей структуре – искусственную кожу, но более эластичны, преимущественно тонкие и мягкие, то есть приближенные к трикотажным полотнам.

Как известно из истории, натуральную кожу использовали практически с периода возникновения человечества. Она характеризуется эластичностью, малой поверхностной плотностью, высокими гигиеническими свойствами и хорошим внешним видом. В XVIII в. появились материалы, которые стали прототипом искусственных кож. Это была ткань с покрытием из слоя олифы, наполненной каолином. В шестидесятые годы XIX в. появились первые материалы, которые представляли собой ткань с нитроцеллюлозными покрытиями. В сороковые годы прошлого века, которые характеризовались быстрым развитием производства пластических масс, появились искусственные кожи с покрытием из пластифицированного поливинилхлорида и полиамидов, а в пятидесятые годы начались интенсивные работы по созданию и исследованию полимеров для покрытий и волокнистых материалов для основы искусственных кож. Для полимерных покрытий использовались сополимеры винилхлорида, модифицированные полиамиды, полиакрилаты и полиуретаны. Как волокнистые основы применялись нетканые текстильные материалы из разных волокон, в том числе и из синтетических.

Постепенно расширялся ассортимент искусственных кож, улучшалось их качество. Однако их большинство производились с поливинилхлоридным покрытием, которое было монолитным и непроницаемым для паров воды, а это обусловливало низкие гигиенические свойства материалов. Только в 1952 году произошли существенные изменения в производстве искусственных кож: сначала в США, а затем в Японии были разработаны способы получения пористого поливинилхлоридного покрытия. Промышленное производство искусственных кож с таким покрытием началось в 1958 году. Пористое покрытие улучшило их основные свойства, но еще не на столько, чтобы из них можно было изготовлять обувь и одежду, которые бы удовлетворяли гигиеническим требованиям. Значительный прогресс в этой сфере был, достигнут лишь в 1964 году, когда появились первые виды синтетических кож с высокими гигиеническими свойствами.

Сегодня искусственные материалы широко используются для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий. Относительно широко искусственные кожи применяются в швейной промышленности, где из них шьют одежду или используют для декоративной обработки швейных изделий. Кроме этого, благодаря водонепроницаемости и формоустойчивости из искусственных кож изготавливают головные уборы. В швейной промышленности применяется винилискожа, эластоискожа на трикотажной основе и синтетическая кожа различных видов.

Использование мягких искусственных кож для изготовления одежды расширяется в связи с высокой стоимостью изделий из натуральной кожи, о чем свидетельствует и появление на рынке кожеподобных материалов для одежды. Следует заметить, что на украинском рынке представлены только иностранные аналоги, а материалы отечественного производства отсутствуют. Также необходимо отметить, что в связи с новизной рассматриваемых материалов, отсутствием на них нормативной документации, их невозможно отнести к какой-то конкретной группе материалов для одежды. Поэтому в розничной сети встречаются эти материалы, идентифицированы как кожи, искусственные кожи, трикотажные полотна или ткани. То есть, нет четкого термина для определения данных материалов. Однако они стали наиболее современной модификацией искусственных кож и позволили расширить применение для одежных группы за счет улучшения определенных потребительских свойств: эластичность, упругость, драпировка, мягкость.

Учитывая все вышеизложенное, понятно, что целесообразно провести исследование и оценить потребительские свойства новых многослойных кожеподобных материалов для одежды, реализуемых в торговой сети г. Полтавы. Для выполнения данной задачи было исследовано рынок искусственных кож для одежды, проанализированы нормативные документы, выделена номенклатура показателей качества этих материалов и оценена с помощью лабораторных методов исследования, предложен алгоритм определения комплексного показателя качества новых материалов с помощью функции желательности с использованием компьютерных технологий.

Для проведения исследования в магазинах были закуплены материалы корейского производства, потому что они наиболее широко представлены на полтавском рынке. Это (по данным маркировки) искусственная стретч-кожа, искусственная кожа, искусственная кожа "Ривер", ткань "Мамба". Все перечисленные материалы представляют собой многослойную систему, состоящую из волокнистой основы и пленочного покрытия с тиснением, кроме искусственной кожи "Ривер", которую производят без обработки. Основой материалов является трикотажное полотно, поэтому они мягкие, хорошо драпируются, обладают высокой растяжимостью и упругостью, благодаря чему относительно хорошо сохраняют заданную форму. Основа искусственной кожи "Ривер" имеет начес, что повышает ее теплозащитные свойства.

Производство искусственных кож основывается на обработке волокнистой основы различными полимерными пленкообразующими веществами. Последние используются для формирования лицевого покрытия в виде тонкой пленки на поверхности основания. Причем, волокнистый слой искусственной стретч-кожи пропитанный полимером, тогда как все другие образцы имеют пленочное покрытие. По внешним признакам поверхность исследуемых образцов маслянистая на ощупь, мягкая, эластичная, под действием температуры смягчается, загорается, сразу после прекращения воздействия пламени перестает гореть, при горении у основания пламени имеет зеленоватый цвет, запах резкий хлористого водорода. Поэтому можно сделать вывод, что материалы имеют поливинилхлоридное покрытие. Оно характеризуется эластичностью, мягкостью и кожеподобным видом, имеет достаточную износостойкость, водонепроницаемость, ветроустойчивость.

Комплексная оценка качества новых кожеподобных материалов для одежды в нашем случае была осуществлена с помощью функции желательности на основе анализа соответствия свойств этих материалов требованиям потребителей и включила в себя:

- выбор номенклатуры свойств для обеспечения удовлетворения потребностей потребителей;

- обоснование методов определения показателей этих свойств;

- определение показателей исследуемых свойств;

- оценка уровня качества исследуемых материалов с помощью ПЭВМ.

Для первого этапа исследования из общей номенклатуры потребительских свойств материалов для одежды нами выбрана группа механических свойств, обуславливающих формо- и износостойкость, имеющих большое значение для указанных материалов. Определение номенклатуры механических свойств искусственных кож и коэффициентов их значимости было осуществлено на основе анализа результатов опроса потенциальных потребителей. В опросе приняли участие преподаватели кафедры товароведения непродовольственных товаров ВНЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли». Для определения показателей механических свойств, выбранных в результате опроса, за основу нами были взяты измерительные методы исследования. В связи с отсутствием нормативной документации на испытуемые материалы для одежды для проведения лабораторных опытов мы использовали методики исследования мягких искусственных кож.

По результатам опроса было выбрано четыре показателя механических свойств – разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, истирание, жесткость и, кроме этого, один физический показатель – поверхностная плотность, который непосредственно связан с первой группой показателей. Для определения указанных показателей мы пользовались стандартными методиками их определения для мягких искусственных кож. С целью облегчения дальнейшего сравнения разрывная нагрузка материалов, рассчитанная в [кгс], и жесткость - в [мкНсм2] подали соответственно в [Н] и [сН]. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели физико-механических свойств новых кожеподобных материалов для одежды

| Название материала | «Ривер» |  | «Мамба» |  | Искусственная стретч-кожа |  | Искусственная кожа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | попереч. | продол. | попереч. | продол. | попереч. | продол. | попереч. | продол. |
| Разрывная нагрузка, Н | 261 | 473 | 152 | 373 | 481 | 915 | 177 | 218 |
| Удлинение при разрыве, % | 177 | 44 | 185 | 182 | 169 | 103 | 186 | 78 |
| Истирание, цикл. | 117 | 117 | 2326 | 2326 | 67 | 67 | 150 | 150 |
| Жесткость, сН | 6,71 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 5,65 | 5,65 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 858 | 858 | 1469 | 1469 | 1121 | 1121 | 1219 | 1219 |

Из данной таблицы видно, что наибольшее значение разрывной нагрузки имеет искусственная стретч-кожа в продольном направлении 915 Н, а также в поперечном 481 Н. Разрывная нагрузка других искусственных кож меньше и находится примерно в одинаковых пределах: 152-473Н. Наибольшую растяжимость в поперечном направлении имеет искусственная кожа – 186%, почти такую же (185%) – ткань «Мамба». Она имеет наибольшее удлинение при разрыве в продольном направлении (182%), которое почти совпадает с ее поперечным удлинением.

Сравнительно на небольшое значение увеличивается при разрыве искусственная кожа "Ривер" (44%) и искусственная кожа (78%) продольно. Наименее устойчивой к истиранию оказалась искусственная стреч-кожа, полимерная поверхность которой стерлась до основы уже за 67 циклов. Сравнительно устойчивой была ткань "Мамба" (2326 циклов до разрушения пленочного покрытия к основанию). Из изучаемых материалов более жесткими оказались искусственная кожа "Ривер" (6,7 сН в поперечном направлении) и искусственная кожа (5,65 сН). Жесткость двух других материалов была одинаковой. Наименьшее поверхностную плотность имеет искусственная кожа "Ривер", а наибольшую – ткань "Мамба", которая имела и наиболее толстый слой полимерного покрытия.

Сравнение искусственных кож по показателям механических свойств мы осуществили в соответствии с требованиями нормативной документации на такие материалы для одежды, как натуральная кожа, материалы с поливинилхлоридным покрытием, трикотажное полотно. То есть, по показателям плотности и жесткости базовый образец должен соответствовать требованиям нормативных документов для натуральных кож, по показателям разрывной нагрузки и удлинения при разрыве – для трикотажных полотен, а по истираемости – для материалов с поливинилхлоридным покрытием.

Для определения комплексного показателя качества каждого из исследуемых материалов нами была разработана математическая модель расчета комплексного показателя качества с использованием ПЭВМ. Расчет комплексного показателя качества нетрадиционных материалов для одежды показан в таблице 2.

Из данной таблицы видно, что материалы "Ривер", "Мамба", искусственная стреч-кожа, искусственная кожа имеют такие показатели качества: 0,202; 0,000; 0,019; 0,003 соответственно. Все эти показатели совпадают с оценкой "плохо". Это объясняется не высокими требованиями, поставленными к этим материалам, а их низким качеством. То есть, во время эксплуатации одежды из указанных материалов они не смогут удовлетворить требования потребителей. Имея растяжимость и разрывную нагрузку близкую к трикотажным полотнам, исследованные образцы являются не достаточно мягкими для пошива одежды костюмно-плательного назначения, быстро подвергаются истиранию полимерного покрытия, что ухудшает внешний вид и прочность материала.

Таблица 2

Расчет комплексного показателя качества новых кожеподобных материалов для одежды

| №п/п | Название материала | Назначение величин | Показатели качества |  |  |  |  | Комплексный критерий качества | Комплексный показатель качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поверхностная плотность | Стойкость к истиранию | Разрывная нагрузка | Удлинение при разрыве | Жесткость |  |  |
| 1 | “Ривер” | γі | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,15 |  |  |
|  |  | хі | 858,00 | 117,00 | 367,00 | 110,50 | 5,55 |  |  |
|  |  | di | 0,08 | 0,27 | 0,39 | 0,68 | 1,00 |  |  |
|  |  | lg di | -1,11 | -0,57 | -0,41 | -0,17 | 0,00 |  |  |
|  |  | γі lg di | -0,45 | -0,13 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | -0,69 | 0,20 |
| 2 | “Мамба” | γі | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,15 |  |  |
|  |  | хі | 1469,00 | 2326,00 | 262,50 | 183,50 | 4,39 |  |  |
|  |  | di | 0,00 | 0,85 | 0,38 | 0,52 | 1,00 |  |  |
|  |  | lg di | -17,31 | -0,07 | -0,43 | -0,28 | 0,00 |  |  |
|  |  | γі lg di | -7,10 | -0,02 | -0,08 | -0,05 | 0,00 | -7,25 | 0,00 |
| 3 | искусственная стретчкожа | γі | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,15 |  |  |
|  |  | хі | 1121,00 | 67,00 | 698,00 | 136,00 | 4,39 |  |  |
|  |  | di | 0,00 | 0,25 | 0,42 | 0,63 | 1,00 |  |  |
|  |  | lg di | -3,62 | -0,60 | -0,37 | -0,20 | 0,00 |  |  |
|  |  | γі lg di | -1,48 | -0,14 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | -1,73 | 0,02 |
| 4 | искусственная кожа | γі | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,15 |  |  |
|  |  | хі | 1219,00 | 150,00 | 197,50 | 132,00 | 5,65 |  |  |
|  |  | di | 0,00 | 0,28 | 0,37 | 0,64 | 1,00 |  |  |
|  |  | lg di | -5,62 | -0,55 | -0,43 | -0,19 | 0,00 |  |  |
|  |  | γі lg di | -2,30 | -0,13 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | -2,55 | 0,01 |

Также изделия из этих материалов будут тяжелее, чем аналогичные изделия из тканей или трикотажных полотен, что может привести к быстрой усталости организма. Проведя исследования и получив результаты, видно, что торговой сетью предлагаются искусственные кожи, имеющие низкие потребительские свойства. То есть, целесообразной была бы разработка отечественных материалов-аналогов, которые в полной мере удовлетворили бы потребности потребителей. Но прежде необходимо разработать нормативную документацию, предусматривающую требования к новым кожеподобным материалам, что и планируется в дальнейшей работе.