КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ЯКІСТЬ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ХУДОЖНІХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ

Слюсаренко Марія, ТКД-51м

Губа Л.М., к.т.н., доц. – науковий керівник

Постановка проблеми. Структурні зміни світової економіки, загострення кризових явищ, а також посилення глобалізації стимулює до пошуку нових джерел забезпечення конкурентоспроможності регіонів. В цьому сенсі доцільним є формування креативних регіонів, ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності яких є активізація творчого потенціалу.

Аналізуючи структуру світового ринку продукції творчих індустрій, можемо констатувати, що він сьогодні є одним з найдинамічніших сегментів економіки як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Осередки народних промислів по всій території України акумулюють значний потенціал для розвитку культурного туризму. Це і підтверджує актуальність наукової роботи.

Мета. Мета роботи полягає у дослідженні якості виробів народних художніх промислів, що реалізуються в торговельній мережі м. Полтава.

Виклад основного матеріалу. Народні художні промисли в Україні є невід’ємною складовою вітчизняної культури. Саме тому охорона, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів має стати одним із пріоритетних завдань держави. Для його реалізації необхідним є формування відповідної культурної політики як складової загальнодержавної політики розвитку, яка б тісно корелювала з національними пріоритетами.

Полтавщина здавна і до сьогодні славиться товарами опішнянських майстрів, що і обумовило обрання об’єктами дослідження саме керамічну продукцію. Вибір об’єктів обумовлений споживацькими перевагами. Так, за результатами досліджень, проведених у торговельній мережі м. Полтава, було встановлено, що найбільшим попитом у споживачів користуються наступні товари: тарілки, глечики, макітри. Тому для дослідження було обрано три зразки: зразок № 1 – глечик, виготовлений ПП Петренко В. В. (смт. Опішня); зразок № 2 – макітра, виготовлена на Васильківському майоліковому заводі; зразок № 3 – тарілка, виготовлена Львівським керамічним заводом (табл. 1).

Зразок № 1 – глечик. Він є найпоширенішим посудом для рідин. Глечики бувають різні за формою, пропорціями: приземкуваті, овальні, видовжені. Вони можуть бути широко- і вузькогорлі. Їх спільною особливістю є вузьке рівне денце, одна ручка. Горло в переважній більшості має злив. Цей вид посуду щодо застосування і форми має різні назви – млічник, пивняк, кулак, товкан, довган, гладушка, гладун, гладущик тощо.

Таблиця 1 – Характеристика об’єктів дослідження

| Характеристика | Зразок № 1 | Зразок№ 2 | Зразок№ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування виробу | глечик | макітра | тарілка |
| Зовнішній вигляд |  |  |  |
| Форма | порожниста | порожниста | плоска |
| Група виробу за розміром | дрібний | великий | великий |
| Декорування | ангоби, надглазурні і підглазурні фарби | живопис | деколь |
| Роздрібна ціна, грн. | 80 | 150 | 50 |

Зразок № 2 – макітра. Вона має форму, близьку до миски, але з високими берегами і невеликим дном, використовується зазвичай для розтирання маку. Обрана для дослідження макітра є представником ужиткового посуду традиційної васильківської кераміки (Київщина).

Зразок № 3 – декоративна тарілка. Вона є типовим представником кераміки Львівщини. Для цих виробів ранньослов'янського періоду характерне широке побутування сірого та чорного посуду, декорованого загладженим або прорисованим орнаментом.

Дослідження якості керамічних виробів народних художніх промислів здійснювали за наступними показниками: місткість, лінійні розміри, наявність дефектів зовнішнього вигляду, декорування. Їх перевірку проводили стандартними методами контролю. Встановлювали відповідність глечика вимогам РСТ УССР 1904-87, макітри – вимогам ГОСТ 28391-89, тарілки – вимогам ГОСТ 28390- 89 та ДСТУ 3532-97.

Розміри виробів перевіряли штангенциркулем за ГОСТ166-80. За встановленими розмірами тарілка відноситься до групи великих виробів. Місткість глечика визначали за допомогою мірного циліндра за ГОСТ1770-74. За місткістю глечик відносить до групи дрібних виробів, а макітра – до групи великих виробів.

Наявність дефектів зовнішнього вигляду встановлювали шляхом огляду виробів при денному освітленні. Досліджені вироби мають рівну, гладку, блискучу поверхню, без видимих дефектів виробництва, з чітко нанесеним малюнком, окрім тарілки, на якій осипалася фарба, що значно зіпсувало її зовнішній вигляд. Перевірку наявності прихованих тріщин проводили легеньким постукуванням по виробах дерев’яною паличкою.

Стійкість виробів на горизонтальній поверхні визначали в наповненому водою стані на площині з кутом нахилу 15 градусів. При цьому жоден із досліджуваних зразків не перехитувався. Деформацію визначали шляхом співставлення вимірювань максимального і мінімального діаметру виробів. Розбіжності в діаметрах виявлено не було.

Результати дослідження дозволили встановити, що обрані зразки за місткістю, лінійними розмірами та зовнішнім виглядом відповідають вимогам нормативної документації. Однак, під час огляду тарілки виявлено осипання фарби, що є недопустимим дефектом.

Висновки. Ринок культурного продукту в Україні перебуває на стадії формування, але має значні перспективи щодо розвитку, особливо в тих регіонах, де занепадає промислове виробництво. Встановлено, що зразок № 1 – глечик (ПП Петренко В. В., смт. Опішня) відповідає вимогам стандарту РСТ УССР 1904-87; зразок № 2 – макітра (Васильківський майоліковий завод) відповідає вимогам стандарту ГОСТ 28391-89; зразок № 3 – декоративна тарілка (Львівський керамічний завод) не відповідає вимогам ДСТУ 3532-97 за наявністю дефекту декорування.

Література

- Изделия керамические народных художественных промыслов. Общие технические условия [Текст] : РСТ УССР 1904-87. – [Чинний від 1988-01-01]. – К. : Госплан УССР, 1987. – 16 с. – (Республіканський стандарт).

- Изделия фаянсовые. Технические условия [Текст] : ГОСТ 28391-89. – [Чинний від 1990-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 16 с. – (Міждержавний стандарт).

- Изделия фарфоровые. Технические условия [Текст] : ГОСТ 28390-89. – [Чинний від 1991-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 16 с. – (Міждержавний стандарт).

- Декалькоманія керамічна. Загальні технічні умови. [Текст] : ДСТУ 3532-97. 96 / [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1997. – 62 с. – (Державний стандарт України).