ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМПАКТНИХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП

Григорій  Кожушко, Юлія Басова, Анатолій Семенов

Одним із магістральних шляхів економії електроенергії (ЕЕ) в житловому секторі є використання компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) для прямої заміни ламп розжарювання (ЛР) [1]. Але ці джерела світла до цих пір не набули широкого використання через ряд причин, однією з яких є їх низька якість, зокрема їх надійність [2-5]. Перш за все викликає недовіру у споживачів саме надійність – при декларованих термінах служби  5-8 років (10-15 тис. годин) значна частина ламп різних торговельних марок виходять з ладу за перший рік експлуатації.

Метою даної роботи є дослідження надійності КЛЛ різних торговельних марок на надійність шляхом випробування їх на кількість запалювань.

Ця робота передбачала дослідження і інших характеристик КЛЛ, результати яких частково опубліковані в роботах [4,5].

Досліджувалися лампи торговельних марок «Космос», «Elektrum», «Maxus», «Delux», «Visson» та «Люммакс». Ресурсні параметри КЛЛ порівнювали в режимах частих вмикань на спеціально виготовленому стенді при напрузі живлення 220 В ± 2 В з циклом роботи 10 с – час горіння, 50 с – час охолодження. Стенд обладнаний лічильниками для фіксації кількості  циклів кожної лампи. Всі 6 партій ламп, закуплених через торговельну мережу м. Полтави (по 5 ламп в кожній партії) випробовувалися та вимірювались одночасно при однакових умовах. В роботі використовувалися стандартні методи дослідження світлотехнічних, електричних та спектральних характеристик розрядних ламп [9, 10].

В таблиці 1 приведені усереднені значення часу попереднього підігрівання катодів.

Таблиця 1

Середні значення часу попереднього підігрівання катодів КЛЛ різних торговельних марок

| Торговельна марка | Характеристика схеми запалювання | Час підігрівання, с |
| --- | --- | --- |
| Космос | без попереднього підігрівання катодів | 0 |
| Maxus | -//- | 0 |
| Delux | -//- | 0 |
| Electrum | з попереднім підігріванням катодів | <1,4 |
| Люммакс | -//- | <0,75 |
| Visson | -//- | 0,3 |

Світлові та електричні параметри ламп вимірювали після 10, 100 год. горіння, а також після 2000 та 5000 циклів запалювання. Результати вимірювання при номінальній напрузі живлення 220 В приведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Середні значення світлових та електричних характеристик КЛЛ різних торговельних марок

| Торговельна марка | Потужність, Р, Вт |  | Струм, І, А |  | Світловий потік, Ф, лм |  | Спад світлового потоку, (1 - Ф5000Ф100)х100, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | після 100 год. | після 5000 циклів | після 100 год. | після 5000 циклів | після 100 год. | після 5000 циклів |  |
| Космос | 16 | 16,2 | 0,0643 | 0,0641 | 1008 | 859 | 14,78 |
| Electrum | 15 | 14,96 | 0,0615 | 0,0622 | 918 | 841 | 8,38 |
| Люммакс | 18 | 17,4 | 0,0723 | 0,0729 | 1183 | 1141 | 3,55 |
| Maxus | 17 | 17,96 | 0,072 | 0,0715 | 1022 | 919 | 10,07 |
| Delux | 18 | 17,95 | 0,0701 | 0,0714 | 1150 | 1007 | 12,43 |
| Visson | 17 | 16,7 | 0,7004 | 0,0710 | 1083 | 958 | 11,54 |

Дослідження показали, що із шести досліджених партій  запалювання з попереднім підігріванням катодів проходить у ламп торговельних марок «Visson», «Люммакс», «Electrum». У ламп «Люммакс» та «Electrum» час підігрівання катодів складає 0,5-2 с (в рекомендованих межах). Лампи торговельної марки «Visson» мають час підігрівання приблизно 0,3 с, а лампи торговельних марок «Космос», «Maxus» та «Delux» запалюються без попереднього підігрівання катодів («холодний» старт).

Розрядні трубки ламп з попереднім підігріванням катодів протягом часу більшого 0,5 с («Люммакс», «Electrum») показали більш високу надійність в порівнянні з розрядними трубками, які мають «холодний» старт. Трубки ламп «Люммакс» та «Electrum» зберегли працездатність після 20 тис. циклів. Що стосується ламп з «холодним» стартом, то вони всі вийшли з ладу до 10 тис. циклів. Крива виходу ламп з ладу торговельної марки «Visson», які мають нижчий рекомендованого час попереднього підігрівання катодів (0,3 с) близька до кривих для ламп з «холодним» стартом. Слід також відзначити, що в лампах торговельних марок «Космос» та «Electrum» мали місце відкази ЕПРА (відповідно 2 із 5 та 3 із 5ламп);

Електричні та світлові характеристики КЛЛ з попереднім нагріванням катодів та КЛЛ з «холодним» стартом до 5 тис. циклів відрізняються не суттєво. Для вивчення закономірностей змінення споживних властивостей КЛЛ різних конструкцій в процесі експлуатації потрібні дослідження на більшій кількості ламп при різних режимах запалювання та горіння.

При перевагах в стабільності світлового потоку амальгамні лампи в порівнянні з ртутними лампами більш чутливі до багаторазових вмикань так як мають більш жорсткий для катодів пусковий режим (через більш тривалий період тліючого розряду). Тому амальгамні лампи доцільно використовувати в офісах, промислових підприємствах, під’їздах житлових будинків та інш., де число вмикань протягом їх експлуатації буде меншою, ніж в житлових приміщеннях. Про переваги і особливості амальгамних ламп, а також рекомендаціях по ефективному їх використанню доцільно інформувати споживачів в інструкціях по експлуатації до цих ламп.

Висновки

- КЛЛ з попереднім нагріванням катодів при запалюванні більш надійні при експлуатації в режимах частих вмиканнях ламп в порівнянні з «холодним» запалюванням.

- Враховуючи актуальність проблеми якості КЛЛ потрібні розробки прискорених методик виявлення фальсифікації, оцінки надійності та якості КЛЛ.

- Рекомендувати виробникам та імпортерам проводити добровільну сертифікацію енергоекономічних КЛЛ на відповідність споживчих характеристик задекларованим даним.

Література

1. Айзенберг Ю.Б. Энергоснабжение и техническая политика в области освещение // Светотехника. – 2005. - №6. - С. 4-9

2. Лебо Б., Цисис Г. Стратегия действий по повышению качества компактных люминесцентных ламп с целью вытеснения ламп накаливания // Светотехника. – 2007. - №4. – С.64-69

3. Кожушко Г.М., Басова Ю.О. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла: вартість, якість, безпека // Світлолюкс. – 2008. - № 5-6. – С. 74-77; С. 76-78

4. Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Іванов В.М. Дослідження ефективності та якості компактних люмінесцентних ламп побутового призначення // Мат. міжнар. наук.–практ. конф. “Товарознавство і торговельне підприємництво: фахова професіоналізація, дослідження, інновації. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – С. 213-215

5. Дослідження споживних властивостей компактних люмінесцентних ламп різних торговельних марок, присутніх на ринку України / Кожушко Г.М., Басова Ю.О., . Проценко В.М. Іванов В.М., Шпак С.В // Мат. ІІІ Міжн. наук.-техн. конф.„Сучасні проблеми світлотехніки” – Харків: СПС, 2009. - С. 34-36

6. ГОСТ 17616-82 Лампи электрические. Методы измерения электрических и световых параметров. – М.: Издательство стандартов, 1982. – 46 с.

7. ГОСТ 12198-94 Лампи электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик параметров. – К.: Госстандарт Украины, 1997. – 84 с.