## УДК 537.54

# ДУГОВІ РТУТНІ ЛАМПИ ВИСОКОГО ТИСКУ

ІЗ ПАЛЬНИКІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Семенов А.О., канд. фіз.-мат. наук, директор з якості ТОВ “ЗГРЛ”;

#### Трощак М.М., генеральний директор ТОВ “ЗГРЛ”

Найбільш поширеним джерелом світла, що до теперішнього часу знаходить саме широке використання  в техніці освітлення – є дугова ртутна лампа високого тиску (ДРЛ). Широке використання ламп даного типу пояснюється не тільки великою світловою віддачею (40-60 лм/Вт), великим терміном служби (10-12 тис. годин), і відносно низькою собівартістю, що в свою чергу обумовлено, перш за все, наявністю продуктивного обладнання для їх виробництва, а також з відсутністю спеціального запалюючого пристрою, порівняно невеликими втратами в баласті, можливістю роботи в широкому діапазоні навколишніх температур [1, 2].

Найбільш важливою характеристикою лампи є світовий потік та світлова віддача, які залежать від ртутного розряду, що запалюється між основними електродами в кварцовому пальнику, який є джерелом світла та основним елементом конструкції дугової ртутної лампи [1].

Мета даної роботи – порівняння технічних характеристик пальників дугових ртутних ламп високого тиску різних фірм Китайського виробництва широко представлених на ринку України та виробництва заводу газорозрядних ламп м. Полтава (Україна).

Актуальність роботи в тому, що в даній роботі проаналізовано не дугові ртутні лампи ДРЛ різних виробників, а пальники, з яких виготовлені лампи на одній виробничій лінії в однакових технологічних умовах виробництва ТОВ “Завод ГРЛ” м.Полтава, для того щоб максимально виключити особливості технологій виготовлення продукції на технологічних лініях з різними технічними характеристиками, які б вплинули на результат наших досліджень.

Споживача, як і виробника, який зацікавлений в виготовленні якісної продукції, цікавлять найважливіші технічні параметри лампи [3]:

- термін служби;

- світовий потік (світлова віддача).

На ці параметри ми будемо орієнтуватися в роботі.

Для аналізу взяті зразки (пальники) наступних фірм: “Кежонг”, “Янгуанг”, “Ксиамен” та “ЗГРЛ” потужністю 250Вт в кількості по 13 шт. Лампи цієї потужності найбільш поширені в використанні.

Перевірка виготовленої продукції проводилася згідно ТУ У 31.5-316185888-005:2005 «Лампи дугові ртутні високого тиску», розроблених ТОВ «УкрНДІ джерел світла» м. Полтава на атестованому обладнанні випробувальної станції ВСЕЛ ВТК ТОВ “ЗГРЛ”, свідоцтво про атестацію лабораторії № 162-07 від 29.10.07, яка задовольняє всім критеріям, що висуваються до атестованих лабораторій в Україні. Технічні вимоги по вимогам до параметрів і характеристикам ламп відповідають ДСТУ ІЕС 60188, а по вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 62035.

Згідно технічних вимог на лампи ДРЛ середній термін горіння ламп потужністю 250Вт складає 10 000 годин. Мінімальний термін горіння кожної лампи складає 30% середнього терміну горіння.

Після виготовлення лампи були перевірені відділом технічного контролю згідно технічних вимог ТУ 31.5-31618588-005:2005 по І групі випробувань, а саме:

- герметичність зовнішньої колби;

- відсутність обривів, замикань і вільно переміщуваних частин в лампі;

- надійність електричного контакту цоколь-патрон;

- параметри запалювання ламп;

- кріплення токових вводів.

Продукція перевірялась по вище згаданим параметрам 100%.

Після цього лампи відпалювались на стендах “Відпалювання ламп ДРЛ потужністю 250Вт. Після 100год. відпалювання лампи перевірені, згідно технічних вимог по ІІ групі випробувань (табл.1).

### Таблиця 1

##### Параметри ламп ДРЛ, що перевіряються при ІІ групі випробувань

| Найменування параметрів та характеристик | Об’єм партії, шт. | Об’єм вибірки, шт. | Приймальне число |
| --- | --- | --- | --- |
| Електричні параметри | до 1200 | 5 | 1 |
| Світові параметри | до 1200 | 5 | 1 |

Результати вимірювань по ІІ групі випробувань представлені в табл. 2. Перевірено по 5 ламп. Лампи відбиралися для проведення вимірювань  випадково.

Аналізуючи результати табл. 2 робимо висновок, що вироблені лампи із пальників різних фірм відповідають вимогам ТУ після 100годин горіння. Світовий потік в ламп фірми Кежонг більший до 3 Клм ніж в інших фірм. Напруга на лампах, виготовлених із пальників фірми Ксиамен більша на 5-10В.

Після перевірки на відповідність вимогам ТУ по ІІ групі випробувань, лампи ДРЛ250Вт встановлені на мінімальний термін служби.

Лампи, виготовлені із пальників фірми Ксиамен масово почали виходити із ладу після 400 годин відпалювання – із 13шт. до мінімального терміну залишилось тільки 5 шт. Причина виходу з ладу – тріск кварцової лопатки пальника. Лампи фірм Янгуанг та ЗГРЛ вийшли з ладу в кількості по 1шт. в наслідок механічних пошкоджень.

Згідно технічних вимог при визначенні середнього терміну горіння не повинні враховуватися ламп, які вийшли з ладу  внаслідок неправильного включення чи із-за механічних пошкоджень. Якщо з ладу вийшло більше 2-х ламп (4 шт. з врахуванням запасних) даної вибірки на повторні випробування ставиться нова партія.

###### Таблиця 2

Результати електричних та світлових параметрів ламп

| № | Uc,B | Uл,В | Іл,А | Pл, Вт | Фсв.п, Клм | 5%, | Uл,В | Іл,А | Pл, Вт | Фсв.п, Клм | 5%, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кежонг |  |  |  |  |  |  | Ксиамен |  |  |  |  |
| 1 | 220 | 133 | 2,06 | 245 | 15,99 | 0,79 | 136 | 1,95 | 248 | 14,0 | 0,7 |
| 2 |  | 134 | 2,05 | 245 | 16,57 | 0,83 | 141 | 1,9 | 250 | 13,7 | 0,6 |
| 3 |  | 134 | 2,05 | 245 | 15,90 | 0,79 | 145 | 1,8 | 249 | 13,9 | 0,6 |
| 4 |  | 136 | 2,02 | 247 | 16,09 | 0,80 | 140 | 1,9 | 250 | 13,6 | 0,6 |
| 5 |  | 137 | 1,99 | 248 | 16,57 | 0,83 | 142 | 1,9 | 248 | 13,8 | 0,6 |
| Янгуанг |  |  |  |  |  |  | ЗГРЛ |  |  |  |  |
| 1 | 220 | 126 | 2,05 | 236 | 13,3 | 0,6 | 130 | 2,0 | 237 | 12,8 | 0,5 |
| 2 |  | 126 | 2,05 | 240 | 13,3 | 0,6 | 130 | 2,0 | 239 | 13,0 | 0,6 |
| 3 |  | 119 | 2,15 | 239 | 13,0 | 0,6 | 132 | 2,0 | 234 | 12,5 | 0,6 |
| 4 |  | 134 | 2,0 | 240 | 13,0 | 0,6 | 133 | 1,95 | 235 | 12,9 | 0,6 |
| 5 |  | 128 | 2,0 | 240 | 13,2 | 0,6 | 129 | 2,0 | 239 | 12,6 | 0,6 |
| ТУ |  | 13015 | 2,13 | 250 12,5 | 9,7 |  | 13015 | 2,13 | 250 12,5 | 9,7 |  |

де Uc – напруга мережі; Uл, Іл, Pл – напруга, сила струму, потужність лампи, відповідно; Фсв.п – світовий потік лампи;  - похибка вимірювання світ. потоку.

Таким, чином виходячи із результатів проведеної роботи лампи ДРЛ250Вт, які виготовлені з пальників фірм Кежонг, Янгуанг та ЗГРЛ  задовольняють вимогам ТУ 31.5-31618588-005:2005 по мінімальному терміну служби без вимірювання світових та електричних параметрів, а також після 100годин по світовим та електричним параметрам, а фірми Ксиамен тільки після 100годин.

В наступних роботах будуть представлені результати ламп ДРЛ250, виготовлених із пальників фірм Кежонг, Янгуанг та ЗГРЛ після мінімального та середнього терміну служби. А також проведений аналіз залежності параметрів ламп від терміну горіння та причини виходу ламп (пальників) до мінімального терміну служби.

# ЛІТЕРАТУРА

- Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. - М.-Л.: Издательство «Энергия», 1966. – 560с.

- Денисов В.П. Производство электрических источников света. - М.: Издательство «Энергия», 1975. – 488с.

- Тиходеев П.М. Световые измерения в светотехнике. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 460 с.

Анотація

В статті порівняно технічні характеристики дугових ртутних ламп високого тиску виготовлених із пальників різних виробників. Виміряні світові та електричні параметри ламп та розглянута поведінка ламп при відпалюванні до мінімального терміну горіння.