МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ШКІРИ ДО ДІЇ ПОТУ, ЯК ОДНОГО ІЗ ПОКАЗНИКІВ КОМФОРТНОСТІ ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ

Н. В. Лисенко, асистент кафедри експертизи та митної справи

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (Україна)

Стійкість до дії поту є однією з найважливіших характеристик якості взуттєвих матеріалів, і перш за все, устілкових та підкладкових шкір. У процесі носіння взуття внутрішні деталі піддаються комплексу механічних навантажень (стиснення та згинання) з одночасною дією поту, тепла, вологи, мікроорганізмів. Організм людини в процесі життєдіяльності безперервно виділяє пари води і газу, це явище називається невідчутною перспірацією, або шкірним диханням. В результаті перспірації виділяється піт, який як і шкіра людини, має кислу реакцію, але в процесі розкладання під дією бактерій набуває слаболужну реакцію. У процесі терморегуляції стопа людини, на 1 см2 якої припадає від 200 до 800 потових залоз, виділяє за годину від 3 до 15 мл вологи, що створює всередині взуття атмосферу з відносною вологістю 70–80 %. Якщо цей показник перевищує 90 % людина відчуває дискомфорт.

Шкіра, як матеріал верху взуття здатна пропускати і поглинати до 70 % вологи. Відомо, що 10–15 % випаруваного зі стопи поту видаляється через зазори між взуттям та стопою, близько 50 % поглинається устілкою, а решта – деталями підкладки і верху взуття. Потовиділення адсорбуються внутрішніми деталями взуття. Їх рідка фаза частково випаровується через пори, а тверда, що представляє собою різні солі, вітаміни та інші речовини, відкладається на поверхні деталей або в їх товщі. Значна частина цих речовин є живильним середовищем для бактерій, що викликає мікробіологічну деструкцію матеріалів, що призводить до виникнення тріщин, складок, закручування країв, викривлення, усадку за площею та збільшення товщини, зменшення міцності лицьового шару і шкіри загалом, крихкості, потемніння забарвлення, підвищення жорсткості, вимивання інших водорозчинних речовин і відкладення їх між волокнами, особливо у верхніх шарах дерми. Проте, найбільш істотними пошкодженнями, що викликанні, головним чином, дією поту, є тріщини і усадка за площею, оскільки вони можуть викликати повне руйнування взуття.

Показник стійкість шкіри до дії поту не нормується для шкіри для верху взуття, але це не зменшує його впливу на якість матеріалу верху безпідкладкового взуття, у тому числі спеціального призначення.

Для визначення потостійкості шкір, розроблені декілька методів, які в тій чи іншій мірі імітують дію поту в процесі носіння взуття. Ряд науковців, в якості критеріїв потостійкості пропонують усадку по площі, зміну температури зварювання, міцності лицьового шару, межі міцності на розрив і ряд інших хімічних і фізико-механічних показників.

Метод, запропонований Г. Граном і Ф. Колосом, полягає в багаторазовій обробці зразків шкір розчином штучного поту. Після кожного четвертого циклу обробки пропонується змінювати розчин штучного поту. Для зіставлення результатів частину зразків при цьому, як і в ряді інших методів піддавалися обробці дистильованою водою. Після обробки, значення показника стійкості до дії поту визначалася суб’єктивною оцінкою зміни кольору, жорсткості, показниками усадки за площею, повітропроникністю та паропроникністю. Недоліком даного методу є довготривале випробування.

Сутність іншого способу визначення стійкості шкіри до дії поту полягає в тому, що зразки досліджуваних шкіряних матеріалів витримують у розчині штучного поту протягом 24 годин, потім висушують протягом 24 годин, цикл повторюють шість разів. В результаті визначають фізико-механічні характеристики зразків: границя міцності у разі розтягання, відносне видовження і жорсткість. Для одержання порівняльних даних використовують контрольні зразки, які обробляють за такою ж схемою дистильованою водою. Стійкість шкіри до дії поту оцінюють по відношенню отриманих показників до і після випробувань, причому показники зразків до випробування приймають за одиницю.

Найбільш широке застосування для дослідження стійкості шкіри до дії поту, знайшов метод, запропонований Грассманом і Штадлером. За цим методом цикл впливів, який повторюється 5 раз, полягає в 24-годинний обробці штучним потом за температури 35 °С, промиванні, вимірюванні лінійних розмірів, сушінні за температури 40 °С протягом 24 годин і кондиціонуванні протягом доби при відносній вологості 65 % та повторному вимірюванні лінійних розмірів. На підставі цих даних розраховуються зміни розмірів у відсотках (по відношенню до початкових).

Метод Грассмана і Штадлера був розвинений В. Г. Бабакіною, що запропонувала заражати оброблені штучним потом зразки двохдобовим змивом культури аммоніфікатору, вирощеної на живильному середовищі (мездровий агар-агар з 2,5 % сечовини). Оброблені таким чином зразки витримують протягом трьох діб за температури 35 °С у вологій камері. Наступні складові циклу обробки такі ж, як у методу Грассмана і Штадлера. Як метод Грассмана і Штадлера, так і метод В. Г. Бабакіної, засновані на визначенні усадки. Вони не складні, але вимагають значної витрати часу для експерименту, підрахунку результатів і не враховують змін показників міцності шкіри.

Ще один спосіб визначення стійкості шкіри до дії поту є спосіб суть якого полягає в наступному: після шестикратної циклічної обробки досліджуваного зразка в розчині штучного поту, а контрольного в дистильованої воді, з подальшим висушуванням їх протягом доби, визначають модулі пружності шкір, а значення стійкості шкіри до дії поту, виражене у відсотках, розраховують по відношенню модулів пружності шкір, оброблених штучним потом і водою. Недоліком цього способу є необхідність багаторазових циклів обробки і сушіння, використання дистильованої води в якості середовища порівняння, великі розходження отриманих значень показника стійкості шкіри до дії поту.

Російські науковці В. І. Чурсін, А. М. Львова, Д. О. Сафронов запропонували спосіб визначення потостійкості шкіри, який полягає в тому, що зразок випробувального матеріалу розміром 10×10 см поміщають в вимірювальний пристрій приладу Релакс і визначають модуль пружності Ey1 або модуль високоеластичності Eе1, після чого зразок витримують в розчині штучного поту при кімнатній температурі протягом 3-х діб , потім підсушують в природних умовах протягом 22–24 годин і на приладі Релакс визначають модуль пружності Еу2 або модуль високоеластичності Eе2. Відмінною особливістю запропонованого способу є те, що досліджувані зразки витримують в розчині штучного поту протягом 3 діб без проміжного висушування, визначення модулів пружності або високоеластичності до і після обробки проводять на приладі Релакс на одному і тому ж зразку без його руйнування, а показник стійкості шкіри до дії поту визначають у відсотках. Але даний метод не набув масовості у використанні за рахунок недоступності даного вимірювального обладнання.

Українськими дослідниками масово використовується такий спосіб визначення стійкості шкіри до дії поту, який ґрунтується на визначенні відношення модуля пружності при розтягуванні досліджуваних зразків, обробленим розчином, що імітує піт, до модуля пружності контрольних зразків оброблених дистилюванню водою. Зразки шкіри розміром 20×25 см розрізають на дві смуги розміром 12,5×20 см (досліджувану і контрольну). При цьому вимірюють довжину, ширину та товщину смуг шкіри у чотирьох рівновіддалених одна від одної точках. Смуги досліджуваних шкір поміщають у посудину, що містить розчин штучного поту. Посудину з приготовленим розчином і дистильованою водою із зануреними зразками поміщають у термостат на 24 години за температури 40 °С, після цього зразки виймають з розчину (води), сушать у термостаті протягом 20 годин за температури 40 °С, а потім за нормальних умов протягом 4 годин. Обробку зразків шкір досліджуваних (розчином штучного поту) і контрольних (дистильованою водою) повторюють шість разів. Після виконання усіх обробок знову вимірюють лінійні розміри і товщину смуг шкіри, а потім з них вирубують чотири зразки для визначення границі міцності шкіри у разі розтягання та зміну модуля пружності. Після завершення випробування проводять органолептичну оцінку зразків шкіри, фіксуючи зміну зовнішнього вигляду, кольору та еластичності. На жаль, наведені вище методи передбачають визначення стійкості шкіри до дії поту в статичних умовах, при цьому ними не враховується вплив динамічних навантажень на зміну показників споживних властивостей шкіри.

Виходячи з вище викладеного аналізу методів визначення стійкості шкіри до дії поту, можна стверджувати, що є необхідність у розроблені та застосуванні уніфікованого стандартного методу оцінки стійкості шкіри до дії поту, який повинен бути простим, не трудомістким, при цьому враховувати всі фактори, що можуть впливати на значення цього показника.