СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН

О. В. Кириченко, асистент кафедри експертизи та митної справи

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (Україна)

Трикотажні полотна застосовуються практично у всіх областях життя людини. З трикотажних полотен виготовляють побутовий та спеціальний одяг. Трикотажні вироби побутового призначення, що нині представлені на ринку, вражають широтою і різноманітністю асортименту. Для забезпечення конкурентних переваг виробники намагаються створити вироби, яким характерні унікальні властивості, сировинний склад, структура полотна, обробка, оздоблення.

Серед існуючих напрямків поліпшення якості трикотажної продукції можна виділити, ті, що стосуються удосконалення саме полотен:

• застосування нових видів сировини;

• впровадження нових технологічних прийомів і принципів в’язання полотен на основі різноманітних оригінальних переплетень, шляхом створення нових структур полотна;

• використання нових видів обробки.

Вкладення тонких хімічних волокон дозволяє замінити дефіцитну тонковолокнисту бавовну і при створенні змішаних тканин дозволяє надати готовим виробам достатню комфортність і значно поліпшити споживні властивості:

• незминальність збільшується в 1,5 рази;

• усадка після прання зменшується в 2 рази;

• стійкість до стирання підвищується в 1,5–2 рази.

До традиційних трикотажних полотен належать гладь, інтерлочні, платувальні, плюшеві, футеровані поперечнов’язані полотна та платувальні, утокові, філейні та плюшеві основов’язані.

Розробка нових переплетень для трикотажних виробів пов’язана як з підвищенням рівня їх художнього оформлення, так і з поліпшенням споживних властивостей (зносостійкості, формостійкості, гігроскопічності). Також зростає виробництво полотен з малою розтяжністю, високою пружністю, малою усадкою. Такі полотна різноманітних структур виробляють із застосуванням текстурованих ниток типу кримплен, мелан, мерон з подальшою термофіксацією. Основов’язані полотна з ефектом вишивки створюються в результаті додавання в полотно гумових жилок або ниток спандекс, що створюють об’ємно-просторову форму.

Кулірна гладь – виробляється з 100 % бавовни, має лицьову і виворітну сторони. Поверхнева густина 130–260 г/м2. Кулірна гладь якості рінг, порівняно з пеньє, має більш грубу і жорстку фактуру, тому здається щільнішою. Кулірна гладь якості опенед є гіршою за якістю, так як не проходить обробку поверхнево-активними речовинами, на дотик є найбільш сухою.

Однією з модних тенденцій оформлення фактури трикотажного полотна є використання багатопланового візерунка з поєднанням різних кольорових та структурних ефектів, створення ефекту нашарування. Трикотажні полотна переплетення кулірна гладь зі складним, фактурним ефектом призначені для широкого асортименту модного жіночого одягу.

Інтерлок – пружне еластичне трикотажне полотно з подвійною структурою. При розтягуванні відновлює колишні розміри. Полотно виготовляється з 100 % бавовни, з суміші і синтетичних волокон, поверхневої густини 160–260 г/м2. Застосовується при пошитті дитячих і спортивних костюмів, джемперів.

Ластик – еластичне трикотажне полотно з переплетенням ластик 1х1 (рібана), ластик 2×2 або 3×3 (кашкорсе). Склад полотна – бавовна з лайкрой, бавовна з лайкрой і поліестером. Поверхнева густина рібани 200–210 г/м2, кашкорсе 210–300 г/м2. Застосовується для пошиття дитячих виробів і використовується в якості додаткових деталей.

Піке – в основному виробляється з 100 % бавовни, рідко буває з додаванням 35 % поліестеру. Найпоширеніша поверхнева густина 220 г/м2. Це щільне, грубувате на дотик полотно, яке використовують для пошиття сорочок «поло». Лицьова сторона у вигляді рубчиків або сот.

Махровий (плюшевий) трикотаж – трикотажне полотно з петельним ворсом. Ворс може бути як з однієї, так і з двох сторін. Застосовується для виготовлення халатів, домашніх і спортивних костюмів. Поверхнева густина: 200–280 г/м2. Футер з начосом і без начосу – щільне формостійке трикотажне полотно, гладке з лицьового боку і з начосом або петлями з виворітного. Звичайний склад: 100 % бавовна з добавками поліестеру або лайки. Поверхнева густина 210–330 г/м2.

На разі попитом також користуються наступні трикотажні полотна.

«Холодна» віскоза («масло») – один з найвідоміших видів сучасного полотна з віскози. Полотну властиві характерний відлив і відносно низька незминальність.

Мультиріп («компьютерка») – тонке ажурне полотно з наскрізним сітчастим малюнком. Використовується для нижньої білизни та інших виробів.

Капітоне – це утеплене, тришарове трикотажне полотно з ефектом стібка у вигляді ромба. Має хорошу повітропроникність. Волокнистий склад – 100 % бавовна або бавовна 95 % з лайкрой 5 %.

Гіпелі – це трикотажне полотно на базі кулірної гладі з додатковими утоковими нитками з поліуретану, що не утворюють петель. Дані нитки забезпечують опуклість малюнків на поверхні і підвищують еластичність. Волокнистий склад – бавовна 90 % з лайкрой 10 %. Поверхнева густина до 200 г/м2.

Селанік – трикотажне полотно з бавовняних і синтетичних волокон. Лицьова сторона з вираженою кіскою, внутрішня – начісування, що не дозволяє зовнішньому шару тягнутися. Склад – 100 % бавовна, бавовна з поліестером, акрил. Використовується для виготовлення спортивного одягу.

Велюр – полотно середньої щільності, з дуже густим і м’яким ворсом на лицьовій стороні. Застосовується для пошиття дитячого та спортивного одягу, одягу для будинку.

Термовелюр, або фліс, – трикотаж з поліестерових волокон в чистому вигляді або з додаванням натуральних волокон. Матеріал може мати ворсову поверхню з однієї або з обох сторін. Термовелюр застосовують для виготовлення спортивного одягу, курток, штанів, головних уборів.

Велсофт – «легке» трикотажне полотно на базі кулірної гладі з дуже м’яким високим ворсом. Волокнистий склад – 100 % поліефірне волокно. Часто використовується для пошиття халатів, пледів.

Стрейч, стрейч-кулір – еластичне полотно з лайкрою, стійке до деформації, використовується для літнього облягаючого асортименту та білизни. Светшірт – трикотажне полотно з начосом на виворітній стороні. Виготовляється з бавовни або в суміші з іншими волокнами.

Отже, розробка сучасних трикотажних полотен, що володіють поліпшеними споживчими і техніко-економічними властивостями, можлива завдяки використання нових технологій виготовлення, сировини. Головною тенденцією є виробництво трикотажних полотен з властивостями, що зумовлюють тривале збереження форми готового виробу, а також розширення асортименту за рахунок створення полотен з новими структурами.

Список використаних джерел

1. Виды и состав трикотажных полотен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poops.pl.ua. – Назва з екрана.

2. Колекція товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gabbi.in.ua. – Назва з екрана.